附件2

食品接触材料及制品用树脂新品种

公告草案和有关情况说明

一、甲醛与对叔丁基苯酚和双酚A的聚合物

（一）公告草案

| 产品名称 | 中文 | 甲醛与对叔丁基苯酚和双酚A的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Formaldehyde, polymer with 4-(1,1-dimethylethyl)phenol and bisphenol A |
| CAS号 | 54579-44-1 |
| 最大使用量/ % | 15 |
| 使用范围 | 涂料及涂层 |
| 特定迁移限量（SML）/（mg/kg） | 0.05（对叔丁基苯酚）；15（以甲醛计）；0.6（双酚A） |
| 最大残留量（QM）/（mg/kg） | — |
| 备注 | 添加了该物质的食品接触用涂料及涂层使用温度不得超过130℃，不得用于接触婴幼儿食品与母乳。 |

（二）有关情况的说明

1. 背景资料

该物质为澄清透明液体。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层中。

2. 工艺必要性

该物质是一种高分子交联固化剂，能提高涂层的物理力学性能和耐化学性。